УДК 621.785.79

ВЛИЯНИЕ АБРАЗИВНОЙ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ СТАЛИ ОТ МОРФОЛОГИИ КАРБИДОВ

А.Бурханов доцент кафедры «Технологические машины и оборудования» Наманганского инженерно-технологического института. г.Наманган, Республика Узбекистан.

С.Каххаров  доцент кафедры «Физика» Наманганского инженерно-технологического института. г.Наманган, Республика Узбекистан.

Ш.Имамкулов  ассистент кафедры «Общетехнических дисциплин» Наманганского инженерно-технологического института. г.Наманган, Республика Узбекистан.

Аннотация: В статье рассматривается влияние температуры предварительной нормализации на параметры тонкой структуры и абразивную износостойкости стали. С этой целью в статье изучены структурные превращения стали при различных видов термической обработки, которые значительно влияют на указанные свойства.

Ключевые слова: прочность, износостойкость, прочность, предел текучести, ударная вязкость, долговечность, дефекты кристаллических решеток.

При абразивном изнашивании механизм и степень разрушения зависит от соотношения твердости материала и абразивных частиц. Так как твердость последних значительно больше, то наибольшей износостойкостью должны овладеть материалы в структуре которых присутствуют частицы карбидной фазы и удерживающая их высокопрочная матрица [1].

Исследования проводили на сталях марок 35, 45, 40Х и У8. Термическая обработка образцов заключалась в закалке от Ас3 + 30 – 50 ºС. Температура окончательного отпуска: 350ºС и 600ºС. Испытание на износ проводили на установке Х4-Б при трении образцов о закрепленные частицы из электрокорунда.

Температуры предварительной закалки °С

Рис. 1. Изменение периода решетки стали 45 в зависимости от температуры предварительной закалки и промежуточного отпуска. Последняя термообработка закалки при температуре 870°С и отпуск. β220 –физическое ушерение рентгеновский линии, 10-3 рад.,    ρ – плотность дислокации, 1/см-2,

Рентгеноструктурные исследования проводили на установке ДРОН–2 методом шагового сканирования на излучении железного анода. О дефектности кристаллического строения альфа твердого раствора судили по изменению физической ширины рентгеновский линии (220) [2].

Эксперименты показали, что существует линейная зависимость между величиной износа при абразивном изнашивании стали и плотностью дислокаций, определяемой по величине β(220).  Для каждой марки стали зависимость L- β(220) выражается своей линей. При равной величине β(220) износостойкость сталей значительно различается, для сталей различным содержанием углерода зависимость L- β(220) располагается ступеньками, которые укрывают на различное количество карбидов в структуре. Разрывы между линиями L- β(220) в термоулучшенном состоянии меньше, чем после среднего отпуска.  Это означает, что влияние на абразивную износостойкость стали карбидных частиц ослабевает с их коагуляцией и увеличением межкарбидного расстояния [3].

Влияние межкарбидного расстояния на величину износа изучали не термоулучшенных образцах сталей.

Размеры частиц цементита и расстояние между их центрами определяли на электронно микроскопических   снимках реплик. Межцементитные расстояния для сталей 35, 45, У8 составляли 0,96, 0,83, 0,68 мм соответственно при среднем диаметре частиц 0,18–0,20 мкм. Пологая, что при данных размерах микрочастиц, они являются недеформируемыми, уменьшение величины абразивного износа (ΔL) за счет присутствия дисперсных частиц цементита при равной плотности дислокаций можно описать уравнением Орована:

ΔL=k1λ

где – k – константа материала, для изученных сталей равна 0,1305

λ - среднее расстояние между частицами цементита, мкм.

Рис. 2. Микроструктура стали 40Х после предварительной закалки с различных температур, повторного нагрева 760 °С и закалки. а – предварительная закалка 870 °С, б- 1000°С, в,г -1200°С. А- участки зернограничного образования аустенита. Б- участки формирующегося,

В- сформировавшийся.

Изменение температуры закалки и связанные с нею изменения структурных параметров стали должны были отразиться и на морфологии карбидов железа. Электронно микроскопические исследования показали, что выделение дисперсных карбидных частиц у образцов, закаленных от 1100ºС имеет четко выраженную ориентацию по отношению к бывшим мартенситным иглам, чего нельзя сказать о выделении карбидов у образцов, закаленных от 860ºС. Наблюдения распределения карбидов по размерам в образцах, отпущенных при 600ºС, показали, что доля мелких карбидов (до 0,1 мкм) после закалки от 1100ºС составляет 45%, а в образцах стандартного закаленных – 31,4%. Крупные же карбиды (0,4–0,5 мкм) в образцах закаленных от 1100ºС вообще не встречаются, в то время как после стандартной закалки (860ºС) их доля составляет 5–10 % [4]. Примерно такая же картина в механизме выделения карбидов железа наблюдается после повторной закалки указанных образцов от стандартной температуры.

Интересно отметить, что повышение температуры отпуска до 680ºС приводит к резкому укрупнению и коагуляции карбидов в образцах, закаленных от стандартной температуры, в то время как в образцах, закаленных с 1100ºС они сохраняют свою ориентированность и имеют меньше тенденции к росту[5].

Наблюдаемое объясняется взаимной стабилизацией полиганизованных дислокаций с включениями карбидов, что  и препятствует коагуляции  и укрупнению последних. Чем выше плотность дислокаций в стали, тем меньше вероятности роста и коагуляции карбидных частиц (у образца, закаленной от 1100ºС).

Таким образом, режимы термической обработки с двойной фазовой перекристаллизацией заметно влияют на процессы карбидообразования стали. Повышение температуры предварительной закалки от 1100-1200ºС способствует после повторной закалки от стандартной температуры более раннему образованию карбида в железа. Кроме того образовавшиеся карбиды железа являются более дисперсными и стабильными, чем в стали, закаленной от стандартной температуры. Это является следствием увеличения протяженности субграниц, в которых сегрегируют  атомы и образуются карбиды железа.

Список использованной литературы

[1]. Федюкин В.К. Закономерности и особенности фазовых превращений при термоциклической обработке и ее влияние на надежность изделий из сталей перлитного класса. Л.: ЛДНТП, 1974, 29 с.

[2].  А.А. Мухамедов. Исследование свойств после перекристаллизации стали. МиТОМ. 1972. № 12. с. 14-20.

[3]. Хрушов М.М. , Бабичев М. А. Абразивное изнашивание. М.: Наука, 1970. с. 43.

[4]. Я. Рахимов, З. Абдуқаххоров,  Поверхностная  диффузия  и её влияние на свойства рабочих поверхностей  деталей машин. Материалы международной научно-практической интернет-конференции г.Астрахань, 29 февраля 2016 г.

[5]. Я. Рахимов, К.Тошпулатов, З. Абдукаххоров. Влияние карбидообразующих элементов на структуру и свойства стали. Журнал “Устойчивое развитие науки и образования” г.Воронеж № 8 2017. стр.117.

(©А.Бурханов, С.Каххаров, Ш.Имамкулов, 2019).