Тепловые условия созревания  зимнего бетона

Аннотация.      В исследованиях, указывается, что при производстве зимнего бетонирования основной принцип заключается в обеспечении таких температурно-влажностных условий твердения, чтобы бетон к моменту замерзания набрал критическую прочность   с заданной надежностью. Эта задача решается  математическим моделированием зависимости уравнений теплового баланса в бетонируемой конструкции . Анализируются работы по изучению влияния температуры внешней среды на температуру внутренних слоев бетонируемой конструкции..

Ключевые слова. Метод  термоса, зимний бетон, критическая прочность, температурное поле, процесс гидратации цемента

THERMAL CONDITIONS FOR MATURING WINTER CONCRETE

Annotation. In studies, it is indicated that in the production of winter concreting, the main principle is to provide such temperature-humidity conditions of hardening so that concrete at the moment of freezing gains critical strength with a given reliability. This problem is solved by mathematical modeling of the dependence of the heat balance equations in the concrete structure. The work on the influence of the temperature of the environment on the temperature of the inner layers of the concrete structure is analyzed ..

Keywords. Thermos method, winter concrete, critical strength, temperature field, cement hydration process

В практике выдерживания конструкции методом термоса наиболее часто является необходимым определять прочность к определенному моменту времени твердения бетона. Кроме этого, для целого ряда конструкции с Мп<2 необходимо определять оптимальную величину термического сопротивления изоляции.

В исследованиях, указывается, что при производстве зимнего бетонирования основной принцип заключается в обеспечении таких температурно-влажностных условий твердения, чтобы бетон к моменту замерзания набрал критическую прочность Rкp с заданной надежностью           Рt20= Р*(R>Rкр) [1] . Эта задача разбивается на «внешнюю» и «внутреннюю». Решение «внешней» задачи сводится к построению вероятностно - статистических моделей климатических условий окружающей среды. «Внутренняя» задача расчленяется на решение двух подзадач. В первой подзадаче определяется реакция системы, твердеющего бетона на внешнее климатическое воздействие с целью построения температурного поля бетонируемой конструкции. Во второй подзадаче по найденному температурному полю переходят к вероятностной модели прочности бетона.

В итоге всех вычислений рассчитывается функция надежности выполнения основного принципа зимнего бетонирования, как дополнение до единицы вероятности выпадения прочности бетона на момент его замерзания за пределы допустимой области существования качества по параметру Rкр [2].

Практическую и методическую пользу в плане прогнозирования и регулирования температурного поля бетонной конструкции , дает установление взаимосвязи между приведенным возрастом цементобетона на момент его замерзания τ20 и временем до его замерзания τ л.. Это обстоятельство позволяет регулировать и прогнозировать момент времени замерзания до набора критической прочности с надежностью 98%. Установлена минимальная прочность бетона в случае преждевременного замерзания слоя цементобетона, которая составляет 0,45 R28.

Своеобразные предложения энергосберегающей технологии зимнего бетонирования строительных конструкций и сооружений приведены в работе [3]. На основе математической модели теплового режима трехмерной строительной конструкции при прерывном режиме электрообогрева исследован фрагмент бетонируемой стены. Рассмотрен пример бетонирования стены, примыкающий к существующей стене. Математическая модель зависимости уравнений теплового баланса в бетонируемой конструкции и примыкании, коэффициента теплопроводности, объемной теплопроводности соответственно в возводимом фрагменте и ранее возведенной части стены реализована на ЭВМ. Аппроксимация дифференциальных уравнений произведена по неявной разностной схеме переменных направлений Дугласа Гана . По приведенным здесь же графическим зависимостям можно сделать следующие выводы:

- При увеличении времени набора критической прочности – уменьшаются затраты электроэнергии на 25-50%, за счет использования тепловой инерции строительной конструкции;

- Более мягкие термодинамические характеристики регулируемого режима обогрева обеспечивают равномерный прогрев, а следовательно и качество бетона;

- Математическая модель, выполненная на алгоритмическом языке Паскаль, позволяет варьировать технологию производства работ и методы зимнего бетонирования.

Влияние температуры внешней среды на температуру внутренних слоев неоднозначное и зависит от изолирующей способности опалубки, массивности конструкции, экзотермии цемента. А эти факторы зависят еще от других факторов, т.е. процесс набора прочности бетона при зимнем бетонировании очень сложный.

При раннем замораживании бетона, совпадающим с первой кинетической стадией процесса гидратации, заканчивающейся, по мнению Т.М.Берковича, начальным выкристаллизованием гидратных новообразований , скорость гидратации определяется в основном скоростью химического воздействия цементных минералов с водой . Существенное влияние на скорость реакции гидратации оказывает температура , так как при повышении температуры резко возрастает число активных молекул, повышается общая кинетическая энергия молекул.

Влияние температуры на кинетику гетерогенных процессов может быть описано уравнением Аррениуса, интегральное выражение которого имеет вид:

Lnk = - E\R*T +B 							(1)

где Lnk - константа скорости реакции; Е - кажущаяся энергия активности;

R - универсальная газовая, постоянная; Т - температура; В - постоянная, учитывающая влияние разных факторов на скорость реакции.

Исследованиями Г.М. Берковича, Д.М. Хейкера и других показана применимость этой зависимости и для диффузионных процессов.

Уравнение (1) справедливо и для изотермических условии. В реальных условиях из-за внешнего и внутреннего теплового воздействия на твердеющий бетон эта зависимость имеет другой вид.

П.П. Будниковым, С.М. Рояком и другими показано, что с увеличением температуры тепловлажностной обработки уменьшается продолжительность индукционного периода процесса гидратации цемента и возрастает константа, пропорциональная скорости реакции.

Растворение исходных минералов цемента и химический процесс их гидратации начинается сразу же после затворения цемента водой, и протекают в нормальных условиях в течение довольно длительного времени.

Второй период гидратации цемента характеризуется наличием устойчивых плотных оболочек на зернах цемента и малыми скоростями диффузии воды и обратной диффузии гидратированных ионов в раствор.

Продолжительность каждого из этих периодов значительно изменяется зависимости от условий внешней среды. Так при повышении температуры сокращается длительность не только кинетической стадии, но и первого периода диффузионного процесса (контактно-гетерогенного процесса), исходя из этого можно предположить, что электроразогрев на ранней стадии твердения цементного камня ускорит начало процесса пленкообразования и сократит период интенсивной гидратации. Кроме того, при форсированном электроразогреве плотность и непроницаемость пленок на зернах цемента будет намного выше, чем при обычных, мягких режимах тепловой обработки.

Эти обстоятельства дают основание полагать, что при форсированном электроразогреве, не смотря на увеличение количества исходного вяжущего, конечная степень гидратации вяжущего будет несколько ниже, чем при обычных режимах тепловой обработки. Эффект интенсивного электроразогрева мог бы быть более рациональным, если перед этим бетонная смесь выдерживалась при низких положительных температурах, которое способствует более глубокому процессу гидратации. Другой мерой усиливающей эффект интенсивного электроразогрева могло бы быть повторное вибрирование, для разрушения рыхлой пленки на зернах заполнителя. Как правило первыми гидратируют при затворении цемента водой алюминатные минералы портландцементного клинкера, которые в присутствии гипса образуют гидросульфоалюминат кальция. Это соединение очень не прочное и разрушается при механическом воздействии (повторное вибрирование) и с течением времени даже при обычных температурах.

Применение быстрого разогрева является оптимальным и с точки зрения термодинамики необратимых процессов. Как известно, в соответствии с принципом Ле-Шателье полноте протекания процессов, идущих с выделением тепла, способствует охлаждение. Форсированный электроразогрев, производимый до появления в бетоне максимального экзотермического эффекта, и последующий естественный отвод тепла при термосном выдерживании наиболее сочетают закономерности термодинамики и кинетики структурообразования цементного камня.

В ряде работ исследовалось производство бетонных работ в зимнее время в тепляках. Этот метод является самым древним и достаточно широко применяемым. Применяется этот метод при бетонировании фундаментов, блоков гидротехнических сооружений с перекрытием котлована плоскими или шатровыми легкими ограждениями. Тепляки конструктивно могут быть: объемные, секционные, поэтажные, местные, подвижные, шатровые и т.д.

В последнее время во Франции, в Польше, Турции и в других странах успешно применяются так называемые надувные тепляки . Разработаны теоретические принципы возведения вертикальных монолитных конструкций с использованием греющих пневмокаркасных модульных опалубок (ГПКОМ) в зимних условиях. Технологические принципы эксплуатации ГПКОМ при возведении вертикальных ограждений зимой.

На Аляске, в Финляндии, Японии широко применяются брезентовые тепляки, несушим остовом которых являются легкие алюминиевые конструкции.[3].

Список использованной литературы

- Миронов С.А.Теория и методы зимнего бетонирования.-М.:Строииздат.1975- 700 с.

- С.Г.Головнев. Технология зимнего бетонирования. Оптимизация параметров и выбор методов- Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 1999г.-156с.ил.

- Лукьянов В.С. Расчеты температурного режима бетонных и каменных конструкции при зимнем производстве работ.- М.: Трансжелдориздат.1984.-90с.

©  Бржанов Р.Т.